### Краткий обзор тканей для различных видов тентов.

- Sunbrella и Sauleda SeaStar. Разработаны сцециально для ходовых тентов катеров и лодок. Плотность 320г/м2. Ткань имеет несколько слоев покрытий, что дает:

  - не выцветает, не выгорает (защита от ультрафиолета);

  - не гниет (антигрибковое покрытие);

  - не растягивается, не садится;

  - водонепроницаемость 1200мм водяного столба;

  - швы от проколов иглой стягиваются, тент не течет.

- Виниплан. Самая универсальная ткань. По весу — 250г/м2, а значит и по мобильности отлично подойдет для ходовых тентов для лодок, для всесезонных навесов на веранды, беседки и т.д.
По своим физико-химическим характеристикам является альтернативой «Санбрелла».
Характеристики производителя ВИНИПЛАН 4126:
Основа: 280 дтекс Полиэстер
Покрытие: ПВХ
Полный вес: 250г/м2
Прочность на разрыв: 90/80 N DIN 53363
Прочность на растяжение: 1100/1000 N/5 cm EN ISO 1421 DIN 53354
Адгезия: 60 N/5 cm IVK 3.13
Температурный режим использования: +70°C — -35°C
Все вышеуказанные технические данные являются средними показателями производства. Все материалы имеют ультрафиолетовую и грибковую устойчивость.

- Poly Oxford 300D RipStop.
Армированная ткань. Применяется для стояночных, транспортировочных и укрывочных тентов. Отлично подходит для укрывания на зиму беседок и веранд. Плотность 300г/м2. За несколько сезонов на ультрафиолете ткань выцветает.

- Оксфорд 240.
Ткань с покрытием, водонепроницаемость около 2000мм водяного столба. Плотность 240г/м2. При намокании слегка растягивается, высыхает — принимает прежние размеры. Применяется для укрывочных тентов. За несколько сезонов на ультрафиолете ткань выцветает.

- Нейлон 600, Оксфорд 600.
Сумочная ткань, плотность 600г/м2. Прорезиненная ткань для сумок и чехлов.

- Автотент ПВХ (в простонародье баннер).
Плотность 650-800г/м2. Применяется для автофур.
В нашем деле это совершенно разные ткани. Баннерные ткани применяются в качестве рекламных носителей и служба у них кратковременная, можно назвать их одноразовыми.
Тентовые ткани, применяемые для тентования автофур и других авто, долговечные в зависимости от производителя. Они не только стойкие к ультрафиолету, но и к механическим воздействиям. Но вес на 1м2 650-800г делает их очень громоздкими для складывающегося лодочного тента и, чем ниже температура воздуха, тем «дубовее» становится тент.

* все перечисленные ткани воду не пропускают.